Musterausschreibungstext

ISOLATIONSBETON

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Isolationsbeton ist ein Leichtbeton bestehend aus Liapor-Blähton, Bindemittel, Wasser und Zusatzmittel.

SPEZIFIKATION UND EIGENSCHAFTEN:

Isolationsbeton TYP 1100 (nach ÖNORM B 4710-1):

Rohdichte trocken: < 1100 kg/m³

Druckfestigkeitsklasse: LC12/13

Charakteristische Druckfestigkeit: 13 N/mm²

Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen:  ≥15 N/mm²

E-Modul: >6500 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λR: 0,34 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ: 5/15

Brandwiderstand: A1 (nicht brennbar)

Isolationsbeton TYP 1000 (nach ÖNORM B 4710-1):

Rohdichte trocken: < 1000 kg/m³

Druckfestigkeitsklasse: LC8/9

Charakteristische Druckfestigkeit: 9 N/mm²

Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen:  ≥ 12 N/mm²

E-Modul: >5500 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λR: 0,29 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ: 5/15

Brandwiderstand: A1 (nicht brennbar)

Isolationsbeton TYP 900:

Rohdichte trocken: < 900 kg/m³

Druckfestigkeitsklasse: -

Charakteristische Druckfestigkeit: 8 N/mm²

Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen:  ≥ 9 N/mm²

E-Modul: >4000 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λR: 0,24 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ: 5/15

Brandwiderstand: A1 (nicht brennbar)

Isolationsbeton TYP 800:

Rohdichte trocken: < 800 kg/m³

Druckfestigkeitsklasse: -

Charakteristische Druckfestigkeit: 6 N/mm²

Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen:  ≥6 N/mm²

E-Modul:  >3500 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λ10,tr: 0,21 W/(mK)

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ: 5/15

Brandwiderstand: A1 (nicht brennbar)

ISOLATIONSBETON

Ausschreibungstext

Isolationsbeton TYP 1100:

Sämtliche Bauteile aus Isolationsbeton sind sichtbar bleibend, fertige Oberfläche innen und aussen!

Alle Installations-Einbauteile (z.B. Dosen, Rohre, etc.) sind somit in die Schalung einzulegen!  Zusätzliche Vorbemerkungen, für Schalung u. Bewehrung gelten die "Ständigen  Vertragsbestimmungen" lt. LG07. Nachfolgende Maßnahmen für Verarbeitung u. Nachbehandlung gelten als mit eingerechnet, sofern dafür nicht eigene Positionen vorgesehen sind, u. werden nicht gesondert vergütet!

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers bzw. des verwendeten Systems sind verbindlich einzuhalten! alle Bauteile: Isolationsbeton TYP 1100 - LC 12/13 D1,1 GK8 F52

Verarbeitung u. Nachbehandlung

Verarbeitung Einbau: mit 1 m3 Krankübel, nicht pumpbar Lieferfolge: 1/2- bis 3/4-Stunden Takt max. freie Fallhöhe Beton: 1m, Einbau mit Schüttrohr unbedingt notwendig Rüttler: Durchmesser 60mm (möglichst neu oder frisch serviciert) Rüttler-Eintauchstellen: alle 30 cm (Rüttler-Durchmesser x 5)

Nachbehandlung: Die betonierten Bauteile MÜSSEN (in Absprache mit der ÖBA) 3-4 Tage beidseits eingeschalt bleiben, nach dem Ausschalen sind die Bauteile entsprechend vor zu raschem Aushärten zu schützen. Bauteilschutz nach dem Ausschalen, allseits PE-Folie u. darüber Geotextil.

Vereinbarter Qualitätsanspruch

-) ÖNORM B 2211, aktuelle Fassung

-) ÖNORM B 4710-2, aktuelle Fassung Sämtliche Bauteile bzw. Flächen welche mit Isolationsbeton ausgeführt werden, verbleiben als sichtbare Betonoberflächen, entsprechende Sorgfalt bei der Schalung.

Isolationsbeton TYP 1000:

Sämtliche Bauteile aus Isolationsbeton sind sichtbar bleibend, fertige Oberfläche innen und aussen!

Alle Installations-Einbauteile (z.B. Dosen, Rohre, etc.) sind somit in die Schalung einzulegen!  Zusätzliche Vorbemerkungen, für Schalung u. Bewehrung gelten die "Ständigen  Vertragsbestimmungen" lt. LG07. Nachfolgende Maßnahmen für Verarbeitung u. Nachbehandlung gelten als mit eingerechnet, sofern dafür nicht eigene Positionen vorgesehen sind, u. werden nicht gesondert vergütet!

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers bzw. des verwendeten Systems sind verbindlich einzuhalten! alle Bauteile: Isolationsbeton TYP 1000 – LC 8/9 D1,0 GK8 F52

Verarbeitung u. Nachbehandlung

Verarbeitung Einbau: mit 1 m3 Krankübel, nicht pumpbar Lieferfolge: 1/2- bis 3/4-Stunden Takt max. freie Fallhöhe Beton: 1m, Einbau mit Schüttrohr unbedingt notwendig Rüttler: Durchmesser ≥ 60mm (möglichst neu oder frisch serviciert) Rüttler-Eintauchstellen: alle 30 cm (Rüttler-Durchmesser x 5)

Nachbehandlung: Die betonierten Bauteile MÜSSEN (in Absprache mit der ÖBA) 3-4 Tage beidseits eingeschalt bleiben, nach dem Ausschalen sind die Bauteile entsprechend vor zu raschem Aushärten zu schützen. Bauteilschutz nach dem Ausschalen, allseits PE-Folie u. darüber Geotextil.

Vereinbarter Qualitätsanspruch

-) ÖNORM B 2211, aktuelle Fassung

-) ÖNORM B 4710-2, aktuelle Fassung Sämtliche Bauteile bzw. Flächen welche mit Isolationsbeton ausgeführt werden, verbleiben als sichtbare Betonoberflächen, entsprechende Sorgfalt bei der Schalung.

Isolationsbeton TYP 900:

Sämtliche Bauteile aus Isolationsbeton sind sichtbar bleibend, fertige Oberfläche innen und aussen!

Alle Installations-Einbauteile (z.B. Dosen, Rohre, etc.) sind somit in die Schalung einzulegen!  Zusätzliche Vorbemerkungen, für Schalung u. Bewehrung gelten die "Ständigen  Vertragsbestimmungen" lt. LG07. Nachfolgende Maßnahmen für Verarbeitung u. Nachbehandlung gelten als mit eingerechnet, sofern dafür nicht eigene Positionen vorgesehen sind, u. werden nicht gesondert vergütet!

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers bzw. des verwendeten Systems sind verbindlich einzuhalten! alle Bauteile: Isolationsbeton TYP 900 – Isolationsbeton D0,9 GK8 F52

Verarbeitung u. Nachbehandlung

Verarbeitung Einbau: mit 1 m3 Krankübel, nicht pumpbar Lieferfolge: 1/2- bis 3/4-Stunden Takt max. freie Fallhöhe Beton: 1m, Einbau mit Schüttrohr unbedingt notwendig Rüttler: Durchmesser ≥ 60mm (möglichst neu oder frisch serviciert) Rüttler-Eintauchstellen: alle 30 cm (Rüttler-Durchmesser x 5)

Nachbehandlung: Die betonierten Bauteile MÜSSEN (in Absprache mit der ÖBA) 3-4 Tage beidseits eingeschalt bleiben, nach dem Ausschalen sind die Bauteile entsprechend vor zu raschem Aushärten zu schützen. Bauteilschutz nach dem Ausschalen, allseits PE-Folie u. darüber Geotextil.

Vereinbarter Qualitätsanspruch

-) ÖNORM B 2211, aktuelle Fassung

-) ÖNORM B 4710-2, aktuelle Fassung Sämtliche Bauteile bzw. Flächen welche mit Isolationsbeton ausgeführt werden, verbleiben als sichtbare Betonoberflächen, entsprechende Sorgfalt bei der Schalung.

Isolationsbeton TYP 800:

Sämtliche Bauteile aus Isolationsbeton sind sichtbar bleibend, fertige Oberfläche innen und aussen!

Alle Installations-Einbauteile (z.B. Dosen, Rohre, etc.) sind somit in die Schalung einzulegen!  Zusätzliche Vorbemerkungen, für Schalung u. Bewehrung gelten die "Ständigen  Vertragsbestimmungen" lt. LG07. Nachfolgende Maßnahmen für Verarbeitung u. Nachbehandlung gelten als mit eingerechnet, sofern dafür nicht eigene Positionen vorgesehen sind, u. werden nicht gesondert vergütet!

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers bzw. des verwendeten Systems sind verbindlich einzuhalten! alle Bauteile: Isolationsbeton TYP 800 – Isolationsbeton D0,8 GK8 F52

Verarbeitung u. Nachbehandlung

Verarbeitung Einbau: mit 1 m3 Krankübel, nicht pumpbar Lieferfolge: 1/2- bis 3/4-Stunden Takt max. freie Fallhöhe Beton: 1m, Einbau mit Schüttrohr unbedingt notwendig Rüttler: Durchmesser ≥ 60mm (möglichst neu oder frisch serviciert) Rüttler-Eintauchstellen: alle 30 cm (Rüttler-Durchmesser x 5)

Nachbehandlung: Die betonierten Bauteile MÜSSEN (in Absprache mit der ÖBA) 3-4 Tage beidseits eingeschalt bleiben, nach dem Ausschalen sind die Bauteile entsprechend vor zu raschem Aushärten zu schützen. Bauteilschutz nach dem Ausschalen, allseits PE-Folie u. darüber Geotextil.

Vereinbarter Qualitätsanspruch

-) ÖNORM B 2211, aktuelle Fassung

-) ÖNORM B 4710-2, aktuelle Fassung Sämtliche Bauteile bzw. Flächen welche mit Isolationsbeton ausgeführt werden, verbleiben als sichtbare Betonoberflächen, entsprechende Sorgfalt bei der Schalung.