# Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

commercial@regupol.de www.commercial.regupol.com

| Position | Menge |  | Leistungsumfang | Einheitspreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² |  | Untergrundvorbereitung Der zur Verlegung vorbereitete Untergrund muss den Anforderungen der jeweils gültigen nationalen Normen entsprechen. Dabei sind vor allem VOB Teil C - DIN 18365 als auch die erhöhten Anforderungen für flächenfertige Böden nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt anerkannten EN- und DIN-Normen sowie die Regeln des Fachs und der Technik. | €/m² | € |
| 2 | m² |  | REGUPOL infintium® 4 mm heterogener elastischer kommerzieller Bodenbelag. Liefern und verlegen. Design: Abmessung designabhängig: Abmessung LRP®: 1.200 x 230 x 4 mm Designs: Callisto Stratus Abmessung LRT®: 580 x 380 x 4 mm Designs: Eclipse Electra Aurora Teilklassifiziert nach EN 1817. 34 sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich. 42 mittlere industrielle Nutzung Material: High-Performance Granulat, PUR-Bindemittel und div. Beschichtungslagen inkl. Digitaldruck. Recyclinganteil im Ausgangsprodukt → >80 %. Performancevlies auf der Rückseite zur leichteren Rückbaubarkeit. Rezyklierbarkeit: 100%. Dicke EN ISO 24346 4 mm. Gewicht EN ISO 23997 ca. 3,8 kg/m². Brandverhalten EN 13501-1 Bfl S1. Barfuß Begehen EN 16165 Anhang A C. Beschuhtes Begehen EN 16165 Anhang B R10. Pendelprüfung EN 16165 Anhang C > 36 PTV. Gleitreibungskoeffizient EN 16165 Anhang D > 0,3 µ. Dimensionsstabilität EN ISO 23999 ≤ 0,4 %. Verschleißprüfung EN ISO 5470-1 < 250 mg. Resteindruck EN 24343-1 < 0,15 mm Elektrostatisches Verhalten EN 1815 < 2,0 kV. Wärmedurchlasswiderstand EN 12664 0,0273 m²K/W. Lichtechtheit EN ISO 105-B02 > 6 Blaumaßstab. Trittschallminderung EN ISO 10140 16 dB. Mikrokratzbeständigkeit EN 16094. MSR - A2 Kantenlänge und Geradheit EN ISO 24342 Abweichung der Nennlänge < 0,15 % kurze Seite < 0,25 mm lange Seite < 0,35 mm. Fleckenempfindlichkeit EN ISO 26987. Flecken- und chemikalienbeständig. VOC-Emissionen Bewertung nach AgBB 2021 Anforderungen erfüllt. CE Kennzeichnung EN 14041. Infos folgen. Der Bodenbelag ist gemäß den Verarbeitungshinweisen des Klebstoff- als auch Bodenbelagsherstellers zu installieren. | €/m² | € |
| 3 |  | lfm | Sockelleisten: Es wird die Nutzung von Einklebe-Sockelleisten empfohlen. Dies ermöglicht die fortlaufende Gestaltung des Bodenbelags an der Wand. Aus dem o.g. Bodenbelag Streifen in einer der Einklebe-Sockelleiste entsprechenden Breite schneiden und einkleben. Einklebe-Sockelleiste fachgerecht an der Wand montieren. | €/lfm | € |

Summe: €