**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheits-preis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Schwingungsisolierung **REGUPOL vibration 450**gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500* Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen.
* **REGUPOL** **vibration** Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen.
* Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen.
* Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken.
* Bei vertikaler Anordnung sind mechanische Befestigungsmittel nicht zulässig.

Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischen Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.Fabrikat : **REGUPOL** Schwingungsisolierung Typ: **vibration 450** oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: PlattenLänge: 1.000 mm, Breite: 500 mm, Dicke: 50 mm oder 25 mmSonderdicken möglich* Statische Dauerlast: 0,12 N/mm²
* Lastspitzen: 0,18 N/mm²
* Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,15 N/mm²
* Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 40%
* Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 1,9 N/mm²
* Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 0,2 – 0,4 N/mm²
* Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 0,45 – 2,7 N/mm²

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII). **REGUPOL vibration 450** ist gemäß Cradle to Cradle Certified® in Bronze-Level zertifiziert. | €/m² | € |

**Summe: €**