**50.4B 17**

Bodenbelag aus **Verbundlinoleum** mit Träger aus Schaum DIN EN 686,

entspricht den Anforderungen von FloorScore® und **TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM**

Ausgestattet mit werkseitiger, **durch Laser-UV-Technologie dreifach vernetzten**, NEOCARE-Oberflächenvergütung, lösemittelfrei. Die Oberfläche ist frei von PU/PUR Bestandteilen. Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich.

**Cradle to Gate:** die ersten drei Phasen des Lebenszyklus zusammengefasst, ergeben, dass DLW Linoleum CO2-Neutral hergestellt wird.

**Cradle to Cradle**: Nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft Zertifizierung in Bronze.

**TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³.**

Weichmacherfrei

Frei von Schwermetallen,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / **Klasse 41** (industrieller Bereich, starke Beanspruchung)

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 19 **dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529/ ISO 4918 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschsicherheit gemäß BGR 181 **R 9,**

Rutschsicherheit gemäß **ÖNORM Z 1261 Klasse I**

beständig gegen **Öle und Fette** und gegen Säuren und Laugen in höherer Konzentration sehr gut beständig ISO 26987,

beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH

**Antibakterielle Aktivität** (E. coli – S. aureus – MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend

**Antivirale Aktivität** (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98 % Viruzide Aktivität

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29°C)

Wärmeleitfähigkeit ISO 10456 0,937 W/(mK)

Dicke ISO 24346 4 **mm**,

in Bahnen, Bahnenbreite **200 cm**,

Gesamtgewicht EN ISO 23997 3500 g/m²

Oberfläche glatt, **gesprenkelt**,

Licht- Farbechtheit EN 20 105 – B02 **≥ Stufe 6**

Auswahl aus einer Palette von mindestens 8 Standardfarben.

Auf vollflächig gespachtelten normgerechten Untergrund vollflächig kleben.

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'Dispersionsklebstoff für Linoleum'** oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verfugen des Linoleum-Bodenbelags mit farblich passendem Uni Schmelzdraht inklusive Fräsung für eine nahezu unsichtbare Verbindung der Bahnen.

**Verfugen** des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, **mit Schmelzdraht Uni,**

dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

 **'DLW Schmelzdraht Uni'** oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

 '………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

**A+ Bod-b.DLW Linoleum Colorette Acoustic Plus 4mm Bahn 200cm** Abrechnungseinheit: m²

 Farbton nach NCS-Farbcode……………

 Farbe:………………..

z.B. Gerflor DLW LINOLEUM Colorette Acoustic Plus 4 mm mit Dispersionsklebstoff für Linoleum oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....