## 1	ArcelorMittal Building Solutions Austria - Dach, Wand, Decke

### 1.1	MiWo Sandwich Fassade verdeckt befestigt ONDAROCK

#### 1.1.1	MiWo Sandwich Fassade ONDAROCK Ultra 2003 (120 kg/m3)

Sandwichelement Sandwichpaneele, bestehend aus einem Dämm- und Stützkern aus steggerichteten, nicht brennbaren Mineralfasern zwischen zwei schubfest verklebten Deckschichten aus bandverzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf vorhandener Unterkonstruktion montieren.

Einschließlich Lieferung und Montage

aller zur Erlangung der Wind- und Dampfdichtigkeit erforderlicher Dichtbänder,

aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente zur Befestigung der Sandwichelement an der Unterkonstruktion.

Sandwichelement Typ: ONDAROCK Ultra 2003

Dichtegrad der Mineralwolle: 120 kg/m3

Befestigungsart: verdeckt

Die Sandwichelemente sind bauaufsichtlich

zugelassen (Z-10.49-967) und werden güteüberwacht.

Das Brandverhalten der Sandwichelemente entspricht nach DIN EN 13501-1 der Klasse A2-s1,d0 (nichtbrennbar, geringe Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen).

Oberfläche außen

[ ] F (eben)

[ ] M (microprofiliert)

Oberfläche innen

[ ] F (eben)

[ ] R (gerillt)

[ ] G (gesickt)

[ ] L (liniert)

Baubreite B = 1000 mm

Elementdicke D und Wärmedurchgangskoeffizient U (Bemessungswert gemäß DIN EN 14509 inkl. Fugenverluste):

[ ] D = 80 mm, U = 0,54 W/m2K

[ ] D = 100 mm, U = 0,42 W/m2K

[ ] D = 120 mm, U = 0,35 W/m2K

[ ] D = 140 mm, U = 0,30 W/m2K

[ ] D = 150 mm, U = 0,28 W/m2K

[ ] D = 160 mm, U = 0,26 W/m2K

[ ] D = 180 mm, U = 0,23 W/m2K

[ ] D = 200 mm, U = 0,21 W/m2K

[ ] D = 220 mm, U = 0,19 W/m2K

Schalldämmung nach DIN EN ISO 717-1 Rw = 30 dB

Dichtschlauch in Längsfuge für optimale Luftdichtheit (optional)

werkseitig vormontiert

[ ] Dichtschlauch innen (empfohlen für beheizte Gebäude)

[ ] ohne Dichtschlauch

Mindeststahlgüte der Deckschichten (DIN EN 10346) S 280 GD

Äußere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,75 mm

[ ] 0,63 mm (Standard)

[ ] 0,55 mm

Korrosionsschutzsystem:

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Innere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,75 mm

[ ] 0,63 mm

[ ] 0,55 mm (Standard)

Korrosionsschutzsystem:

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |