## 1	ArcelorMittal Building Solutions Austria - Dach, Wand, Decke

### 1.1	PIR Sandwich Dach ONDATHERM

#### 1.1.1	PUR Sandwich Dach Platte ONDATHERM 1001

ONDATHERM Sandwichelement Sandwichpaneele, bestehend aus einem Dämm- und Stützkern aus FCKW- und HFCKW-freiem PUR-Hartschaum zwischen zwei Deckschichten aus bandverzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung, liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf vorhandener Unterkonstruktion montieren.

Einschließlich Lieferung und Montage

aller zur Erlangung der Wind- und Dampfdichtigkeit erforderlicher Dichtbänder,

aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente zur Befestigung der Sandwichelement an der Unterkonstruktion,

sowie aller erforderlicher Schrauben zur Längsstoßverbindung im Befestigungsabstand <= 500 mm.

Sandwichelement Typ: ONDATHERM 1001 TG

Hersteller: ArcelorMittal Building Solutions Deutschland GmbH

Die Sandwichelemente sind bauaufsichtlich

zugelassen unter der Nr. Z-10.4-936 und werden güteüberwacht.

Produktdaten zur Nachhaltigkeit

gemäß DGNB Navigator Code K2PC3R

Das Brandverhalten der Sandwichelemente entspricht nach DIN EN 13501-1 der Klasse B-s1,d0 (schwer entflammbar,kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbstlöschend, geringe Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen). Die Dachelemente sind widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN 4102-4.

Die Abdichtung der Längsfuge erfolgt durch eine werkseitig aufgebrachte PE-Schaumdichtung auf der Fugenstirnseite. Ein zusätzliches Dichtband im Überlappungsstoß der äußeren Deckschicht ist optional erhältlich, siehe separate Position.

Oberfläche außen trapezprofiliert / innen gesickt

Elementdicke D und Wärmedurchgangskoeffizient U (Bemessungswert gemäß DIN EN 14509 inkl. Fugenverluste):

[ ] D = 30 mm, U = 0,75 W/m2K

[ ] D = 40 mm, U = 0,55 W/m2K

[ ] D = 60 mm, U = 0,37 W/m2K

[ ] D = 80 mm, U = 0,28 W/m2K

[ ] D = 100 mm, U = 0,22 W/m2K

[ ] D = 120 mm, U = 0,17 W/m2K

[ ] D = 140 mm, U = 0,15 W/m2K

Mindeststahlgüte der Deckschichten nach DIN EN 10346:

[ ] S 320 GD

[ ] S 350 GD

Äußere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,75 mm

[ ] 0,63mm

[ ] 0,50mm

Korrosionsschutzsystem:

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIRULTRA (Polyester 35 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Innere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,63 mm

[ ] 0,50 mm

[ ] 0,40 mm

Korrosionsschutzsystem:

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,997 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

Ondatherm Solar

zur Montage von PV-Modulen vorgesehen:

[ ] ja

[ ] nein

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |