## 1	ArcelorMittal Building Solutions Austria - Dach, Wand, Decke

### 1.1	PIR Sandwich Fassade verdeckt befestigt ONDATHERM

#### 1.1.1	PIR Sandwich Fassade ONDATHERM 2003 verdeckt befestigt

ONDATHERM Sandwichelement Sandwichpaneele, bestehend aus einem Dämm- und Stützkern aus FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethan(PUR)-Hartschaum zwischen zwei Deckschichten aus bandverzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung, liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf vorhandener Unterkonstruktion montieren.

Einschließlich Lieferung und Montage

aller zur Erlangung der Wind- und Dampfdichtigkeit erforderlicher Dichtbänder,

aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente und Lastverteilerplatten zur Befestigung der Sandwichelement an der Unterkonstruktion.

Sandwichelement Typ: ONDATHERM 2003

(genaue Bezeichnung abhängig von gewählter Oberfläche, s.u.)

Hersteller: ArcelorMittal Building Solutions Deutschland GmbH

Die Sandwichelemente sind bauaufsichtlich

zugelassen unter der Nr. Z-10.4-913 und werden güteüberwacht.

Produktdaten zur Nachhaltigkeit

gemäß DGNB Navigator Code SEA4L6

Das Brandverhalten der Sandwichelemente entspricht nach DIN EN 13501-1 der Klasse B-s1,d0 (schwer entflammbar, kein Beitrag zur Brandweiterleitung, selbstlöschend, geringe Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen).

Die Abdichtung der Längsfuge erfolgt durch eine werkseitig aufgebrachte PE-Schaumdichtung auf der Fugenstirnseite.

Die Luftdurchlässigkeit der Fuge ist kleiner 0,001 m3/(hm(daPa)^2/3). Die Fuge ist somit 100-mal dichter als die Mindestanforderung der DIN 4108-2.

Befestigungsart: verdeckt

Oberfläche außen/innen

[ ] 2003 MG: microprofiliert/gesickt

[ ] 2003 GG: gesickt/gesickt

[ ] 2003 FF: eben/eben

[ ] '.........'

Elementdicke D und Wärmedurchgangskoeffizient U (Bemessungswert gemäß DIN EN 14509 inkl. Fugenverluste):

[ ] D = 60 mm, U = 0,39 W/m2K (Oberflächen MG, GG)

[ ] D = 60 mm, U = 0,38 W/m2K (Oberfläche FF)

[ ] D = 80 mm, U = 0,29 W/m2K (Oberflächen MG, GG)

[ ] D = 80 mm, U = 0,28 W/m2K (Oberfläche FF)

[ ] D = 100 mm, U = 0,23 W/m2K (Oberflächen MG, GG)

[ ] D = 100 mm, U = 0,22 W/m2K (Oberfläche FF)

[ ] D = 120 mm, U = 0,18 W/m2K (alle Oberflächen)

[ ] D = 140 mm, U = 0,15 W/m2K (alle Oberflächen)

[ ] D = 160 mm, U = 0,13 W/m2K (alle Oberflächen)

Mindeststahlgüte der Deckschichten nach DIN EN 10346:

[ ] S 320 GD

[ ] S 350 GD

Äußere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,75 mm

[ ] 0,63mm

[ ] 0,50mm

Korrosionsschutzsystem:

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Innere Deckschicht:

Nennblechdicke:

[ ] 0,75 mm

[ ] 0,63 mm

[ ] 0,50 mm

[ ] 0,40 mm

Korrosionsschutzsystem:

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

FM Approval Class 4881 erforderlich:

[ ] ja

[ ] nein

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,997 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |