Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk geeignet für den Einsatz in sehr hoch belasteten Bereichen, dauerhaft beschichtungs- und lackfrei gemäß Anforderungen EN 1817.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge

- Schadstoff- und Emissionsgeprüft DIN EN 16516

- Indoor Air Comfort GOLD Zertifizierung

- Cradle to Cradle Silber

Akzeptiert werden andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an den Belag stellen. Kann der Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, die Gütezeichen innerhalb der Angebotsfrist nicht erlangen, werden andere geeignete Nachweise akzeptiert, mit denen die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens nachgewiesen werden kann.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration ISO 14025

- Erfüllt die Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards (nachzuweisen über die Österreichische baubook-Plattform baubook.at)

- technische Lebensdauer 50 Jahre (über EPD)

- Nachweise mittels gleichartiger Referenzen über beschichtungsfreie Nutzung von mindestens 25 Jahren auf Nachfrage über Hersteller.

- Produktgarantie

- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt

- Brandtoxikologisch unbedenklich DIN 53436

- Elektrostatisches Verhalten EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV

- Abrieb ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 115 mm³

- Rutschsicherheitseinstufung EN 16165: R10, A und B, ohne zusätzliche Beschichtung

- Ergonomisches Verhalten, Härte ISO 48-4: 82 Shore A

- Fußbodenheizung EN 1264-2 bis max. 35° C

- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

- dynamische Drucklasten geeignet bis 6 N/mm²

- Dicke EN ISO 24346: 3,5 mm dick, einschichtig, homogen

- EN 1817 Nutzschicht mindestens 1 mm

- Klassifizierung EN ISO 10874 Gewerblich/Industriell: 34/43

- Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3: 10 dB

- Abmessungen Fliesen: ~ 1 x 1 m, gestanzt

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

- Aus Kosten- und Umweltgründen wird ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.

- Oberfläche: Dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst)

- Strukturierung: Carréstruktur, Profiltiefe max. 0,06 mm

- Design: mit kontrastreichem Granulatdesign. Granulatgröße: ca. 4,0 mm, nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers

- Optional NCS-Code: '.........'

- Fugen: unverfugt

Hersteller / Typ:

'.........'

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff oder mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem 2-K PU-Klebstoff nach Herstellerempfehlung.

Hersteller / Typ:

'.........'