Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura 0.70

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen,
Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    6 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
beständig gegen Chemikalien,	
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  2,5 mm,
Nutzschichtdicke 0,70 mm, teilweise 2- oder 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	180 x 32; 150 x 28; 150 x 20; 120 x 20; 100 x 15; 75 x 25; 75 x 15; 
                                                                   	mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50; 100 x 50; 100 x 100
                                                        	mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,
teilweise Farbverlauf in der Planke,
teilweise auch in einer Trapezform 50 x 35/15 cm erhältlich,

Oberfläche geprägt, teilweise Dekorsynchron,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
												
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura 0.70' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	22.03.2023
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.