Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura Click Pro

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem, heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    7 dB, 
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    15 dB, im System mit Forbo Click Unterlagsmatte,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  5,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,55 mm, teilweise 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,2 x 18,7 cm;  150,5 x 23,7 cm   mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60 x 31,7 cm mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt, teilweise Dekorsynchron,
							
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, mit Nut und Feder verriegeln,
													
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura Click Pro' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											

Spezielle Antirutsch- und Akustikmatte für den Einsatz unter Allura Click Pro mit dauerelastischen Eigenschaften,
Dicke  1,5 mm,  Rollenbreite 1 m,  Rollenlänge 10 m,  
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3  im System mit dem Bodenbelag Allura Click 0,55       15 dB,

Hersteller/Typ										
 'Forbo Forbo Click Unterlagsmatte' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,	
Abrechnungseinheit: m²	           	           							22.03.2023
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.