Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura Decibel 0.35

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht Trittschallrücken aus Schaumstoff EN ISO 11638
heterogene Oberschicht, Phthalatfrei, 
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 32 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    19 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  3,15 mm,
Nutzschichtdicke 0,35 mm, 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	100 x 16,6 cm;  100 x 20 cm; 120 x 20 cm; 150 x 20 cm
                                                         mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50 cm; 75 x 50 cm
                                                        		mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt 
						
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
							
auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,		
			
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura Decibel 0.35' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete Dispersionsfixierung nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	
22.03.2023
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.