Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag flotex® by STARCK    vortex   artist   twilight

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV, 

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3     20 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1, 

Gesamtdicke    4,3 mm, 

Oberseite feinfaserig, druckgemustert, 
vortex und artist mit 200 x 200 cm Rapport,

Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken, 

Nutzschicht Polyamid, 

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, 

vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm, 

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, 
Jedes Design hat 4 verschiedene Musterverläufe die untereinander kombinierbar sind.

Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Flotex by STARCK vortex' oder gleichwertig,
 'Forbo Flotex by STARCK artist' oder gleichwertig,
 'Forbo Flotex by STARK twilight oder gleichwertig,

Wegen Farbkonzept    Dessin 1                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen
Wegen Farbkonzept    Dessin 2                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen
Wegen Farbkonzept    Dessin 3                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen
Wegen Farbkonzept    Dessin 4                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',		
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
24.07.2018
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.