Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura FlexII 0.55

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht Trittschallrücken aus PVC-Schaumstoff DIN EN 651, 
heterogene Oberschicht, Phthalatfrei, 
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    14 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  4,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,55 mm, teilweise 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	100 x 15 cm; 120 x 20 cm; 150 x 20 cm, 75 x25 cm
                                                        mit Druckdesign, in Holzoptik,
teilweise Farbverlauf in der Planke,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50 cm; 100 x 50 cm; 100 x 100 cm
                                                        		mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt, teilweise Dekorsynchron,
						
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
							
auf vollflächig gespachtelten Untergrund bis 150 m² lose verlegbar, bei größeren Flächen haftfixieren,					
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura FlexII 0.55' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete Dispersionsfixierung nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	
22.03.2023
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.