Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura Click Flexcore

Bodenbelag aus Vinyl, mit Schaumstoffrücken DIN EN ISO 11638 Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem zur losen Verlegung, heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Recyclinganteil ca. 50%,
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    20 dB, 
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  6,3 mm,
Nutzschichtdicke 0,55 mm, 4-seitig gefast, teilweise dekorsynchrone Prägung,
Dimensionsstabilität gemäß EN ISO 23999 < 0,05%,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,2 x 18,7 cm;  150,5 x 23,7 cm   mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60 x 31,7 cm mit Druckdesign, in Stein- oder Betonoptik,

Oberfläche geprägt, 

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf vorbereiteten Untergrund, lose verlegen, mit Nut und Feder verriegeln,

Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura Click Flexcore' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											

Abrechnungseinheit: m²	           	           							19.07.2024
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.