Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Flotex Advanced Bahnenware mit Next-Rücken

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV, 

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3     20 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1, 

Gesamtdicke    3,9 mm, 

Oberseite feinfaserig, druckgemustert, 

Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken, 

Nutzschicht Polyamid, 

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, 

Lose auf vollflächig gespachtelten Untergrund verlegen, Bahnenbreite 200 cm, 
Lose auf fest- und ebenliegenden Bodenbelägen verlegen, Bahnenbreite 200 cm,
mittels Nahtband wird der Bodenbelag im Nahtbereich rückseitig fixiert,

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, 
In allen Bereichen - insbesondere jedoch in Fluren - mit späterer Benutzung von Transportwagen, Rollstühlen etc. ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Verlegung in Längsrichtung der Hauptverkehrswege erfolgt.

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ……………..,Designnummer des Belages eintragen
und wegen Beleuchtungskonzept Lichtreflexionswert ……………..,LR-WERT des Belages eintragen
						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Flotex Advanced' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		

Abrechnungseinheit: m²										
22.04.2024
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.