iQ Granit

Homogener, einschichtiger, elastischer PVC-Bodenbelag nach DIN EN ISO 10581 / EN 649

Dezent gerichtete kontrastierend granulierte Dessinierung in Ton-in-Ton Abstufung zum Grundfarbton. iQ Granit Sense: Dezent gerichtete sehr fein reduziert granulierte Dessinierung mit geringem Kontrast und damit für demenzsensible Gestaltung geeignet.

Die iQ PUR Oberflächen-Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und trockenpolierbar.

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 25 % Recyclinganteil.

Der Hersteller des gelieferten Materials bietet die Möglichkeit, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste, sowie den Belag nach dessen Nutzung ungeachtet von Klebstoff- oder Spachtelmasse-Kontamination zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recycling-systems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb und ist durch eine Herstellererklärung mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Biozidfrei

Die Produktinhaltsstoffe sind bis auf 0.01 % durch ein externes Prüfinstitut nachzuweisen. Zur Anwendung kommt ein vollständig phthalatfreier Weichmacher, geprüft durch ein externes Prüfinstitut. Nachweise sind mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

Funktionskonzept farblich abgestimmt. Auswahl aus einer Palette von 50 Farben. Eine Auswahl an uni- und multicolorierten Schweißschnüren für die gesamte Farbpalette. Eine erweiterte Auswahl aus 76 Farben eines farblich abgestimmten Kollektionskonzepts aus iQ Granit & iQ Eminent ist möglich.

Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:

vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Kriterien:

Benutzungsintensität:

Geschäftsbereich				ISO 10874 - EN 685			Klasse 34

Industriebereich				ISO 10874 - EN 685			Klasse 43

Recycelbar				ISO 14021 			Ja, Verschnittreste und gebrauchte Böden

Gesamtdicke				ISO 24346 - EN 428			2,0 mm

Flächengewicht				ISO 23997 - EN 430			Ca. 2750 g/m2

Bindemittelgehalt				EN ISO 10581			Typ I

Resteindruck				ISO 24343-1 - EN 433		Geforderter Wert: 	≤ 0,10 mm

Bester gemessener Wert: 0,02 mm

Brandverhalten   				EN 13501-1			Klasse Bfl - s1

EN 9239-1			≥ 8 kW / m²

EN ISO 11925-2			Bestanden

Aufladungsspannung                      	  	EN 1815				< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit				DIN 51130 - BGR 181		R 9

EN 13893				≥ 0,3

BS 7976-2 			Low risk of slip

Lichtechtheit				EN ISO 105 B02			Stufe 7

Chemikalienbeständigkeit			ISO 26987 - EN 423			Sehr gut

Biologische Beständigkeit 			DIN EN 846-C			Hemmt Pilz- und

Bakterienwachstum

Wasserdichtigkeit				EN 13553 Annex A			Wasserdicht

Dekontaminierbarkeit			DIN 25415-1/ISO 8690		Sehr gut

Reinraumeignung				ISO 14644-1			Klasse 4

Reinigungsverhalten (Riboflavintest)		Fraunhofer Methode		Exzellent

Schiffsbau				IMO FTPC Teil 5 und 2

IMO Res. A653

VOC Emissionen	ISO 16000-9			<10µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen)

Eurofins				Platinum

Floor Score			SCS zertifiziert

Farbe:

Abmessungen					Bahnen	200 cm breit

Fliesen	61 x 61 cm

Kleber: 					Fabrikat/Qualität

(vom Bieter einzutragen)

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

m2 		€ / m2

Verschweißen des Bodenbelags der Pos. ...................mit farblich passender, multicolorierter

TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung

der erforderlichen Materialien:

m2 / lfd.m		Bahnen: € / m2 / lfd.m

Fliesen: € / m²