Bodenbelag -Designplanken - Hauptfläche

Tarkett iD Click Ultimate 55

Auf dem nach separater Position ausgeschriebenen fachgerecht vorbereiteten Untergrund ist gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Belagsherstellers ein Bodenbelag mit der nachfolgend festgelegten Qualität schwimmend zu verlegen.

Technische Daten als Mindestanforderung:

| Anforderung | Norm | Wert |
| --- | --- | --- |
| Heterogener PVC Bodenbelag |  |  |
| Oberfläche |  | PU-Vergütung mit Ultramatt-Effekt (TEKTANIUM) |
| Belagsart | EN ISO 10582 | Heterogener Designbodenbelag mit RCC+ Technologie (Rigid Composite Core+) |
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 6,50 mm |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 10,70 kg/m² |
| Bindemittelgehalt | EN ISO 10582 | Typ 1 |
| Verschleißgruppe | EN 660-2 | T |
| Benutzungsintensität | EN ISO 10874 (DIN EN 685) | Gewerbebereich Klasse 33 (starke Beanspruchung) Wohnbereich Klasse 23 (starke Beanspruchung) |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0,10% |
| Resteindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,02 mm |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918 | Typ W (DIN EN 12529) geeignet |
| Trittschallverbesserungsmaß | NF EN ISO 717-2 | ΔLw 19 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 10456 | 0,07 m²K/W |
| Rutschhemmklasse | DIN 51130 - BGR 181 | R9 / R10 |
| Schälwiderstand | EN ISO 24345 | > 50 N / 50 mm |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | >6 |
| Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | Gute Beständigkeit |
| Formate | Planken | 200,5 x 1200 mm, 243 x 1500 mm, 306 x 1200 mm |
|  | Fliesen | 320 x 640 mm, 480 x 960 mm |
| Fase | gefast |  |
| Farbe | 43 Farben |  |
| Geprüft nach MVV-TB | Ja |  |
| Garantie Objektbereich | 10 Jahre |  |
| Recycelbar | 100% |  |
| Recycling | Rücknahme von Verlegeresten, Rücknahme von Altböden nach der Nutzung |  |
| Weichmacher | Phthalatfrei |  |
| VOC Emissionswert | ≤ 10 μg / m³ (nach 28 Tagen) |  |
| REACH-konform | Ja, frei von kritischen Weichmachern und Schwermetallen |  |

Standardartikel 	Tarkett iD Click Ultimate		Preis p. m² ________________

Zulagepositionen

Passgenaues Anarbeiten an Bauteile, die nicht mit Sockelleisten versehen werden, wie Türzargen,

Möbeleinbauten, Anschlussschienen, Rohre, etc.