iQ Surface

Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach DIN EN ISO 10581, richtungsfreie Dessinierung einzelner abgegrenzter Granulate in 4 farblich abgestimmten Designs in unterschiedlichen Kontraststufen von Uni-naher bis stark kontrastierter Optik.

Zur Anwendung kommt ein vollständig phthalatfreier Weichmacher.

Die einzigartige iQ Konstruktion mit PUR Vergütung macht den Belag lebenslang

einpflegefrei und renovierbar

Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende

Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der

Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in

Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³.

Auswahl aus einer Palette von 20 Farben.

Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:

vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Kriterien:

Benutzungsintensität:

Geschäftsbereich				ISO 10874 - EN 685		Klasse 34

Industriebereich				ISO 10874 - EN 685		Klasse 43

Gesamtdicke					ISO 24346 - EN 428		2,0 mm

Flächengewicht				ISO 23997 - EN 430		Ca. 2800 g/m2

Bindemittelgehalt 				ISO 10581			Typ I

Resteindruck:	ISO 24343-1 - EN 433

Geforderter Wert:                         					 <0,10 mm

Bester gemessener Wert: 							0,02 mm

Brandverhalten   				EN 13501-1			Klasse Bfl - s1

EN 9239-1			≥ 8 kW / m²

EN ISO 11925-	2		Bestanden

Aufladungsspannung                        		EN 1815			< 2 kV (antistatisch)

Rutschsicherheit				DIN 51130 			R 9

EN 13893			≥ 0,3

Lichtechtheit					EN ISO 105 B02		≥ Stufe 7

Chemikalienbeständigkeit			ISO 26987 - EN 423		Sehr gut

Biologische Beständigkeit: 			ISO  846 Part C		Hemmt Pilz- und

Bakterienwachstum

Reinraumeignung				ISO 14644-1			Klasse 4

VOC-Emissionen		ISO 16000-9			<10µg/m³ (nach 28

Tagen)

Wasserdichtigkeit				EN 13553 - Anhang A		Wasserdicht

Farbe:

Abmessungen					Bahnen	200 cm breit

Kleber: 					Fabrikat/Qualität

(vom Bieter einzutragen)

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

m2 		€ / m2

Verschweißen des Bodenbelags der Pos. ......................mit

TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des

AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der

erforderlichen Materialien:

m2 / lfd.m		Bahnen: € / m2 / lfd.m

°bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise