**Surface Wall**

Elastischer, homogener PVC-Wandbelag nach EN 259-1.

UV-vernetzte PU-Shield Oberflächenausrüstung für eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Flecken.

Richtungsfreie Dessinierung einzelner abgegrenzter Granulate in 3 farblich abgestimmten Designs in unterschiedlichen Kontraststufen von Uni-naher bis stark kontrastierter Optik.

Auswahl aus einer Palette von 7 Farben

Kombinierbar mit homogenen Tarkett Kollektionen.

Horizontal oder vertikal mit wannenförmiger Verlegung oder ohne. Bei der Ausführung mit wannenförmiger Verlegung (mindestens 10 cm hoch) Wandverkleidung und Bodenbelag miteinander thermisch verschweißen.

Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb.

Zur Anwendung kommt ein vollständig phthalatfreier Weichmacher.

TVOC - Emissionswerte nach 28 Tagen liegen bei <10 µg/m³.

Recycelbar

Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:

vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.

Kriterien:

Gesamtdicke ISO 24346 - EN 428 2,0 mm

Dicke der Nutzschicht ISO 24340 - EN 429 2,0 mm

Flächengewicht ISO 23997 - EN 430 ca. 3.400 g/m²

Dimensionsstabilität ISO 23999 - 434 ≤ 0,40 %

Nassraumeignung GBR Class VT Geeignet

Emissionsverhalten ISO 16000-9 <10µg/m³ (TVOC

 nach 28 Tagen)

Reinraumeignung ISO 14644-1 ISO Klasse 4

Brandverhalten EN 13501-1 B s2 d0

 AS/NZS 3837 Klasse B

Nahtfestigkeit EN 684 Mittelwert > 400 N/

 50 mm

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 > Stufe 7

Biologische Beständigkeit ISO 846 Part C Hemmt Pilz- und

 Bakterienwachstum

Chemikalieneinwirkung ISO 26987 - EN 423 Sehr gut

Farbe

Abmessungen Bahnen 200 cm breit

Kleber: Fabrikat/Qualität

(vom Bieter einzutragen)

Positionslage (Räume) / Anforderungen:

m2 € / m2

Verschweißen des Bodenbelags der Pos. ......................mit farblich passender,

TARKETT-PVC-Schweißschnur, Farbton nach Wahl

des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der

erforderlichen Materialien:

m2 / lfd.m Bahnen: € / m2 / lfd.m

°bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise