erfal Vorhangschienen

Typ Aluminium Schleuderschiene Modell 3600

Zur Ausführung kommen Aluminium Schleuderschienen Modell 3600 vom Fabrikat: erfal oder Schienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

Typ 3600 stabiles, stranggepresstes, 1-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur Deckenmontage, Abmessung 16 x 10,5 mm (Breite x Höhe), geeignet für leichte Behänge im Wohn-

und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), silber eloxiert nach E6/EV 1, messing matt eloxiert oder bronze eloxiert, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Befestigung:

Deckenmontage mittels Schnellspanner oder Deckenclip