erfal Vorhang- / Raumtrennschienen

Typ Aluminiumschiene Modell 5100

Zur Ausführung kommen Aluminiumschienen Modell 5100 vom Fabrikat: erfal

oder Aluminiumschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

stabiles stranggepresstes 1-läufiges Aluminiumrundrohrprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5, geeignet für leichte bis mittelschwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Maße B: 28 x H: 26 mm

pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) oder eloxiert in silber (E6/EV1), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL CLASSIC - Farbkarte gegen Mehrpreis möglich

Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Anlagenbreite bis max. 6 m, stabile Objekt - Rollen in Verbindung mit Metall-Doppelhaken ermöglichen leichtgängige Laufeigenschaften auch bei schweren Behängen.

Befestigung:

Deckenmontage mittels Deckenträger, Wandmontage mittels Wandwinkel, Wandträger oder Wandlager und Abhängermontage mit geraden oder V - Abhänger, individuell in der Höhe lieferbar (min. / max. Höhen lt. Produktbeschreibung). Die Befestigung erfolgt mittels M6 x 25 Senkkopf-schrauben und Hilti Kompakt Dübel.

Biegung
horizontale und vertikale Biegungen, Biegeradius 20 cm (Standard) bzw. ab 25 cm frei wählbar,

gegen Aufpreis möglich